КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

 *Бетон Товарный ГОСТ 7473-94*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Марка бетона | Классификация бетона | Цена за куб.м. (с НДС) |
| *Прочность на сжатие* | *Морозостойкость* | *Водонепроницаемость* |
| Бетон М-100 | В-7.5 | F50 | W2 | 2150 |
| Бетон М-150 | В-12.5 | F50 | W2 | 2300 |
| Бетон М-200 | В-15 | F75 | W4 | 2450 |
| Бетон М-250 | В-20 | F100 | W4 | 2750 |
| Бетон М-300 | В-22.5 | F100 | W6 | 3000 |
| Бетон М-350 | В-25 | F150 | W8 | 3300 |
| Бетон М-400 | В-30 | F200 | W10 | 3650 |
| Бетон М-450 | В-35 | F250 | W12 | 3900 |

*Раствор цементный ГОСТ 28013-98*

|  |  |
| --- | --- |
| Марка раствора | Цена за куб.м. (с НДС) |
| раствор М-50 | 2350 |
| раствор М-75 | 2550 |
| раствор М-100 | 2800 |
| раствор М-150 | 3050 |

-  Указанные цены на бетон и раствор всех марок указанны без доставки и также могут изменяться в зависимости от сезонна (от добавления противоморозных добавок). Более подробная информация может быть предоставлена после получения [заявки](http://www.ufa-pgs.ru/sections/contacts). Наши сотрудники в кратчайший срок произведут ценовой анализ и логистику транспортных расходов. Для постоянных клиентов - гибкая система скидок и отсрочка платежей.

Директор ООО «Аквилон-Строй» Шавалдин Дмитрий Геннадьевич